附件一：2017级新生床上用品、军训服质量要求

- 床上用品质量要求

| 品名 | 规格型号（cm） | 执行标准 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖棉胎 | 206*150 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 1.5kg，一级 |
| 盖棉胎 | 206*150 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 2.0kg，一级 |
| 垫棉絮 | 195*85 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 2.5kg，四级 |
| 床单 | 215*110 | GB/T22797-2009 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纬密≥210根/10cm, 纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 被套 | 210*155 | GB/T22796-2009 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩擦色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0%；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味；纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求求。 |
| 枕套 | 70×40 | GB/T22843-2009 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩擦色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0%；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味；纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求求。 |
| 垫套 | 197*87 |  |  |
| 蚊帐 | 195*90*160 | FZ/T62014-2009 | 网眼密度：直向（孔/5cm）≥16，横向（孔/5cm）≥26；纤维含量偏差按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；弹子顶破强力≥133N；接缝强力≥120N；水洗尺寸变化率±4.0%；色牢度≥3级；外观质量符合标准要求。 |
| 枕巾 | 70×40 | GB/T22864-2009 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩擦色牢度≥2-3级）；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味；纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定。 |
| 枕芯 | 68*38 0.6kg | GB18383-2007 GB/T22843-2009 | 填充料：涤纶、腈纶、锦纶等符合国家相关标准的材料，纤维含量偏差按相关产品标准执行。 |
| 垫芯 | 195*85 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

（二） 军训服及军训帽质量要求：

1、品名：印花迷彩服。

2、成份及含量：棉≥40%，涤≤60%。

3、克重：150克/平米。

4、织物组织：斜纹/平纹。

（三）军训鞋要求：

1、鞋帮高度：低帮。

2、鞋面材质：帆布。

3、颜色：迷彩。

4、中底材料：橡胶中底。

5、外鞋底材料：耐磨橡胶。

6、鞋头形状：圆头。

7、穿着方式：前系带。

8、厚薄：普通厚。

9、功能：耐磨、防滑、舒适。