一、技术参数配置

| 品名 | 规格型号（cm） | 执行标准 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盖棉胎（一） | 206*150 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 1.5kg，一级 |
| 盖棉胎（二） | 206*150 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 2.0kg，一级 |
| 垫棉絮 | 195*85 | GB18383-2007 GH/T1020-2000 | 2.5kg，四级 |
| 床单 | 215*110 | GB/T22797-2021 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0% ；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料； 纬密≥210根/10cm, 纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 被套 | 210*155 | GB/T22796-2021 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩擦色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0%；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味；纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 枕套 | 70×40 | GB/T22796-2021 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩擦色牢度≥2-3级）；水洗尺寸变化率±5.0%；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味；纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定；密度按产品设计规格，应符合GB/T411-2008等相关产品标准要求。 |
| 垫套 | 197*87 |  |  |
| 枕巾 | 70×40 | GB/T22864-2009 GB18401-2010 | 色牢度≥3级（湿摩擦色牢度≥2-3级）；甲醛≤75mg/kg；pH值4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味；纤维成份含量按合同要求，应符合GB/T29862-2013标准规定。 |
| 枕芯 | 68*38 0.6kg | GB18383-2007 GB/T22843-2009 | 填充料：涤纶、腈纶、锦纶等符合国家相关标准的材料，纤维含量偏差按相关产品标准执行。 |
| 垫芯 | 195*85 |  |  |
| 蚊帐 | 195*90*160 | FZ/T62014-2009 | 网眼密度：直向（孔/5cm）≥16，横向（孔/5cm）≥26；纤维含量偏差按合同要求，应符合FZ/T01053-2007标准规定；弹子顶破强力≥133N；接缝强力≥120N；水洗尺寸变化率±4.0%；色牢度≥3级；外观质量符合标准要求。 |

二、商务要求

（一）交货时间：2022年8月19日前。

（二）样品提供：须提供全套货物样品，还需提供检验报告（颜色样式等后续根据采购人要求生产）。

（三）工作要求：

1.供应商以招生计划数作备货量和销售量的参考依据，所有货物均应为供应商独立生产且产品应独立包装，包装上应当印有生产商的单位名称、商标、地址、邮编、电话，须提前送货到学校，在正式销售前出据送检样品的第三方质检部门出具的本批次货物的正式合格检验报告。

2.保证按学校要求时间在指定地点销售。如销售的货物出现质量问题，不仅在24小时内无条件免费更换，还须自行承担由此引起的全部经济、社会和法律责任。

3.自行负责床上用品的保管及运送。

4.供应商自行组织足够人工售卖，负责货物的现场收费、开具发票、货物调换等工作。

5.学生自愿购买，不得强迫学生或家长购买。

6.遵守学校规章制度。

（四）质量检验

1.供应商负责向眉山市质量技术监督局申请对所销售货物质量进行检验。并将检验报告于销售前送达采购人，采购人在收到眉山市质量技术监督局《检验报告》后的五个工作日内，有权根据《检查报告》的结果对不符合相关要求的产品提出处理意见。

2.抽检不合格货物的数量不能超过货物总数量的2%。

3.抽检的相关费用由供应商承担。如抽检结果不符合有关要求，采购人有权退货。

（五）售后服务

供应商负责所出售物的售后服务工作。若发现货物有污渍或损坏，在售出7日内应负责对所出售货物进行更换，更换的费用由供应商承担。